

ПРАЙС – ЛИСТ на силикатный кирпич ГОСТ 379-2015

Цены действительны с 01 июня 2020 г. СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № РОСС RU.СЛ47.Н00987 от 04.10.2016 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование / марка** | **Цвет** | **№ цвета в каталоге RAL K5 CLASSIC** | **Цена рублей за физ. шт. с учетом упаковки** | | **Внешний вид** | **Размеры, мм** | **Характеристики** |
| **без НДС** | **с НДС** |
| Кирпич силикатный **одинарный** полнотелый  М 125; 150; 175; 200; 250 | ***рядовой***  естественного цвета | - | 9,72 | 11,67 |  | 250 х 120 х 65 | Морозостойкость: F25; F35; F50; F75.  Класс средней плотности -1,8 Водопоглощение: 15-18 % Коэффициент теплопроводности: 0,61 Вт/м  ºC  Вес - 3,3 кг |
| ***лицевой***  естественного цвета | ***-*** | 10,34 | 12,41 |
| Кирпич силикатный **одинарный**  ***лицевой***  полнотелый  объёмно-окрашенный  М 125; 150; 175; 200; 250 | желтый | 1014 | 13,54 | 16,25 |
| жёлтый 1,4% | 1001 | 14,59 | 17,51 |
| жёлтый-313 | 1014 | договорная | |
| красный | 3015 | 15,02 | 18,02 |
| персик | 3012 | 14,77 | 17,72 |
| бежевый | светлее 3012 | 14,48 | 17,37 |
| серый | 7046 | 14,54 | 17,45 |
| светло - серый | светлее 7046 | 14,23 | 17,07 |
| темно - серый | темнее 7046 | 17,25 | 20,70 |
| изумрудно - зеленый | 6027 | 22,43 | 26,92 |
| шоколад | 8002 | 18,55 | 22,26 |
| серая маслина | 8025 | 15,56 | 18,67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | горький шоколад | светлее 8019 | 21,33 | 25,60 |  |  |  |
| синий (по спец. заказу) | 5024 | 25,97 | 31,16 |

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов – менее 33,2 Бк/кг

**ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!**

Кирпич упакован на деревянные поддоны (размер 1000 х 730 мм), обвязан лентой ПЭТ и запаян в термоусадочную пленку

На одном поддоне:

Справочно:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид кирпича | Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.) | Вес поддона (кг)  полнотелый кирпич | ***Уважаемый покупатель!***  ***По Вашему желанию и согласованию сторон мы можем выпустить силикатный кирпич любого цвета.*** |
| Одинарный | 408 | 1400 |

В одной автомашине:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид кирпича | Грузоподъемность автотранспорта | | | |
| 22,0 т | | 24,0 т | |
| кол-во поддонов | кол-во штук | кол-во поддонов | кол-во штук |
| Одинарный | 14 | 5712 | 16 | 6528 |

**В одном полувагоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид кирпича | Количество кирпича в 1 упаковке (физ. шт.) | ПОЛНОТЕЛЫЙ | |
| Кол-во поддонов | Кол-во кирпича (физ. шт.) |
| Одинарный | 408 | 46 | 18768 |

**В 1 м³ кладки содержится кирпича:**

* одинарного – 432 шт.

**В 1 м² кладки содержится кирпича:**

* одинарного – 54 шт.